NOTICE DE POSE

GRANOMURAL

PREPARATION DU SUPPORT

L’isolant thermique et acoustique GRANOMURAL se colle directement sur tous supports normalement sains, solides, secs et non poussiéreux.

Pour un bon collage :

Eliminer les parties friables et mal adhérentes.

Procéder à la dépose des anciens papiers ou revêtements.

Pour les surfaces présentant des moisissures ou du salpêtre, nous recommandons la pose du GRANOMURAL SE (spéciale étanchéité), spécialement développé pour ce type de surface.

COUPER LE GRANOMURAL

Le GRANOMURAL se coupe facilement à l’aide d’un cutter.

QUEL TYPE DE COLLE UTILISER ?

Nous recommandons l’utilisation de la GRANOCOLLE qui a été spécialement étudié pour le collage de notre gamme d’isolants GRANOMURAL et GRANOSOL, toutefois, il est possible d’utiliser une autre colle de type ACRYLIQUE prête à l’emploi et à tack élevé, permettant la pose de revêtements muraux lourds. Pour plus de conseil, n’hésitez pas à contacter votre distributeur.

ENCOLLAGE

Nous conseillons, sur les fonds très absorbants de type plâtre ou placoplâtre, l’application préalable d’une couche d’impression acrylique très mince.

-Pour les murs :

Toujours encoller le mur et non le GRANOMURAL.

Vous pouvez utiliser, une spatule crantée de 3 mm ou un rouleau à encoller. Nous conseillons une consommation de colle de 400 à 450 gr/M2.

-Pour les plafonds :

Toujours encoller le plafond et non le GRANOMURAL.

Vous pouvez utiliser, une spatule crantée de 4 mm ou un rouleau à encoller. Surtout, bien charger en colle. Nous conseillons une consommation de colle de 450 à 500 gr/M2.

Dans tous les cas, Laisser gommer la colle (le film de colle de surface doit être sec au toucher) avant l’application du GRANOMURAL.

POSER LE GRANOMURAL

Nous vous conseillons de préparer préalablement l’ensemble des lés d’un même mur (couper à la longueur + 10cm).

Toujours commencer par un angle.

Placer les lés bord à bord, face lisse visible.

Bien maroufler pour chasser l’air et ainsi permettre une bonne jonction entre les lés.

→ VERSION SE (Spécial Etanchéité) Pour une étanchéité complète du mur, Coller IMPERATIVEMENT les bandes incluses au GRANOMURAL SE sur le mur à traiter puis ré encoller ces bandes afin que celles-ci soient recouvertes à la jonction des lés.

FINITION

Pour une bonne finition, nous conseillons :

- De respecter un temps de séchage d’au moins 24 heures(48 heures pour les pièces non chauffées)avant la réalisation du décor.

- De boucher les interstices entre les lés à l’aide d’un enduit à l’eau contenant de la colle (type colle à placoplâtre).

- Assurer la planéité des joints en passant un papier de verre fin.

Poser un papier peint sur le GRANOMURAL :

Nous recommandons de passer une couche d’impression acrylique mince (pas de peinture glycérophalique ni de peinture vinylique) ou d’utiliser un préparateur pour fond absorbant avant la pose du papier peint. Cela vous permettra l’utilisation d’une décolleuse lorsque vous souhaiterez changer votre décor.

Poser un enduit décoratif à relief :

Application selon les procédés habituels.

(Enduits Presto G- Presto F non compatibles avec le granomural)

Peindre le GRANOMURAL :

Pour une finition parfaite du mur, nous conseillons de passer un enduit de lissage (idéalement Cachet Bleu) en couche très mince et de réaliser le ponçage au papier de verre très fin.

Passez une première couche mince de peinture acrylique.(Pas de peinture glycérophalique ni de peinture vinylique)

Après séchage, vous pouvez utiliser au choix une peinture acrylique ou glycérophtalique.

Poser un tissu mural :

Pose selon les procédés habituels.

OUTILS NECESSAIRES A LA POSE DU GRANOMURAL

Pour ENCOLLER

OU

Pour COUPER

ET

Pour MAROUFLER

Pour des mains propres, le petit conseil malin :

La colle acrylique fraîche s’enlève à l’eau tiède, la colle sèche s’élimine avec un mélange d’eau et de vinaigre.

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons un bon confort acoustique et thermique.

La responsabilité de GRANOFIBRE SAS est limitée à la fourniture du matériau. Sa mise en œuvre est faite sous la responsabilité de l’utilisateur.